Tomáš Kott  						                         2.kruh, KI, 1.ročník

Stanovení půdního druhu

Princip metody:

Ke stanovení půdního druhu použijeme Cassagrandeho metodou, která je založena na Stokusově zákonu. V suspenzi klesají ke dnu velké částice rychleji než malé částice. V horní části kalibrovaného odměrného válce tedy postupně klesá hustota, kterou měříme kalibrovaným hustoměrem. Zjištěné hodnoty zaznamenáme do tabulky a jsou základem pro kumulativní křivku zeminy.

Pomůcky:

- hustoměr, odměrný válec, váhy, stopky, porcelánová třecí miska, střička, kahan,          skleněná tyčinka, síto

- vzorek půdy – Volyně – jižní Čechy

Kalibrace válce a hustoměru:

- stanovíme základní kalibrační veličiny

V – objem hrušky hustoměru

L – délka stupnice hustoměru

F – průřezová hodnota odměrného válce

h/2 – poloviční výška hrušky hustoměru

Vypočteme:

hr – hloubka provedeného hustoměrného čtení

hr=h2−V2F+(S−R)S.L

| Kalibrační tabulka – válec č. 1 , hustoměr č. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V (cm3) | F (cm2) | 2F | V2F | h2 | h2−V2F | L | R | hr (cm) |
| 61 | 27,5 | 55 | 1,1 | 8,3 | 7,2 | 11,9 | 0 | 19,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 17,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 15,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 | 13,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | 11,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 | 9,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | 7,2 |

| Měření hustoty |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čas | R1 | T (°C) | Teplotní o. | R+t | d ( mm ) | Zi |
| 5´´ | 13 | 21 | 0,19 | 13,19 | ------- | 52,8 |
| 30´´ | 12,5 | 21 | 0,19 | 12,69 | 0,074 | 50,8 |
| 1´ | 11,6 | 21 | 0,19 | 11,91 | 0,052 | 47,6 |
| 2´ | 10,2 | 21 | 0,19 | 10,39 | 0,038 | 41,6 |
| 5´ | 8,8 | 21,3 | 0,21 | 9,01 | 0,0155 | 36,0 |
| 15´ | 7,5 | 21,8 | 0,34 | 7,84 | 0,0142 | 31,4 |
| 45´ | 6 | 22,2 | 0,40 | 6,40 | 0,0080 | 25,6 |

Zi=ss−1.100g.(R+c+Δt)

s – specifická hmotnost vzorku ( 2,65 g/cm3)

g – navážka vzorku ( 40 g )

R1 – opravné čtení

d – průměr částic

∆t – teplotní korekce

c – menisková korekce c=0

Závěr:

Ve zkoumaném vzorku z Volyně je obsaženo 25 % jílnatých částic. Podle Novákovy klasifikace jde o půdu písčito-hlinitou ( viz křivka zrnitosti zeminy )